MAX 46

| # Caratteristiche | # Unità di misura | # Limiti standard | # Metodo analitico |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspetto | *** | Liquido, limpido | Visivo |
| Colore | *** | 6 max. | ASTM D 1500 |
| Peso Specifico ( 20/4°C) | *** | 0,900-0,930 | ASTM D 891/A |
| Viscosità a 40°C | cSt | 41,4-50,6 | ASTM D 445 |
| Infiammabilità C.O.C. | °C | >300 | ASTM D 92 |
| Punto di scorrimento | °C | <-24 | ASTM D 97 |
| Acidità | mgKOH/g | 1 max. | ASTM D 974 |

| ## Revisione controllata n° | ### Data | # Verificato | Approvato |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Aprile 2006 |  |  |

MAXLUBE di CASTELLI MASSIMO

VIA CREMONA 3/A

21049  TRADATE  VARESE