#### Sinol MULTIFLUID FR 40

Fluido idraulico di sicurezza

- Esente da olio minerale

##### DESCRIZIONE

Fluido idraulico di sicurezza per comandi oleodinamici, a base di polimeri, tipo HF-C.

Il Multifluid FR40, in quanto soluzione acquosa, è resistente al fuoco. Possiede spiccate capacità lubrificanti, contiene efficaci inibitori di corrosione attivi sia in fase liquida sia in fase vapore ed è caratterizzato da basso punto di scorrimento ed elevato indice di viscosità.

## Campo di applicazione

Il Multifluid FR40 è raccomandato ove esista pericolo d'incendio, in seguito a contatto accidentale di metalli caldi o fusi, fiamme libere, scintille elettriche, ecc., con oli idraulici tradizionali.

Applicazioni tipiche sono, quindi, i circuiti oleodinamici delle macchine per pressofusione, degli impianti di colata continua, dei meccanismi di movimentazione dei forni, dei manipolatori dell'industria siderurgica, delle presse per estrusione.

Il basso punto di scorrimento e l'elevato indice di viscosità permettono di utilizzare il Multifluid FR40 nei sistemi idraulici installati all'aperto o in locali non riscaldati, consentendo facili e rapidi avviamenti dell'impianto anche nel periodo invernale.

Caratteristiche chimico fisiche tipiche del SINOL MULTIFLUID FR 40

|  | Unità | Metodo | SINOL MULTIFLUID FR 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Infiammabilità | °C | ASTM D 92 | Non infiammabile |
| Massa volumica a 15 °C | kg/dm3 | ASTM D 1298 | 1.07 |
| Viscosità a 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 38 - 42 |
| Temperatura di utilizzo | °C |  | > -15 / < +70 |
| Test di usura |  | ASTM D 2882 | < 100 mg dopo 1.000 ore |
| Conducibilità termica | J/h/m/°C |  | 1,61 |
| Modulo beta |  |  | 2,9 x 10-5/bar a 20°C e 690 bar |
| Calore specifico | J/Kg |  | 3350 |
| Punto di scorrimento | °C | ASTM D 97 | < -30°C |
| Indice di viscosità |  | ASTM D 2270 | 150 minimo |

Queste caratteristiche sono riferite alla attuale produzione

Esse hanno carattere indicativo e non costituiscono specifica.

COMPATIBILITA'

GUARNIZIONI:

Le guarnizioni e gli anelli di tenuta in teflon, viton, buna, gomme nitriliche, stireniche e butiliche sono utilizzabili con il Multifluid FR40.

Non sono invece compatibili materiali, ormai presenti solo in impianti di vecchia concezione, come il cuoio, il sughero, le fibre di cotone e le resine poliuretaniche.

METALLI:

Il Multifluid FR40 non corrode i materiali ferrosi, il rame, l'ottone, l'alluminio anodizzato e vari tipi di bronzo.

Non è invece consigliato il contatto con l'alluminio, lo zinco, il piombo, il cadmio, il magnesio.

FLUIDI IDRAULICI:

Il Multifluid FR40 è di norma miscibile con i prodotti della stessa classe (HF-C), mentre non è compatibile con fluidi a base di olio minerale, esteri (HF-D) e con emulsioni invertite (HF-B) o soluzioni acquose (HF-A).

CONTROLLO DEL PRODOTTO IN ESERCIZIO:

Pur non richiedendo complesse e difficili operazioni, anche il Multifluid FR40, come tutti i fluidi ininfiammabili, richiede un periodico controllo in esercizio per accertare che le caratteristiche principali non siano mutate e, se necessario, per ripristinarle.

Per le relative modalità, rivolgersi al Servizio Assistenza Tecnica Sinol.

- Igiene e sicurezza

Maggiori informazioni sono disponibili nella Scheda di Sicurezza

- Scarico del prodotto  esausto

Lo smaltimento del prodotto esausto deve essere effettuato attenendosi a quanto precisato dalle direttive CEE 91/156, 91/689 e 94/62, recepite in Italia dal D.L. n° 22 del 05/02/97. Il Servizio Tecnico Sinol è a disposizione per fornire tutte le informazioni riguardanti il prodotto, che possano risultare necessarie ai gestori degli impianti di trattamento.

Azienda che opera con Sistema Qualità Certificato secondo la Norma UNI-EN-ISO 9002

0B/0502