Iso HLP HM

Oli idraulici con caratteristiche antiusura

DESCRIZIONE

Gli oli Iso Hlp  Hm sono oli idraulici formulati  con  basi  paraffiniche  raffinate  al solvente ed opportunamente additivate per offrire elevate caratteristiche quali- tative per un lungo periodo d’esercizio.

I  prodotti  sono  formulati  con  un  pac- chetto di additivi che offre elevate pro- prietà  antiruggine, antiossidante ed an- tiusura.

La linea Iso Hlp Hm  è  disponibile nelle gra- dazioni da ISO VG 15 ad ISO VG 150.

APPLICAZIONI

Gli Iso Hlp Hm  sono particolarmente indicati per sistemi idraulici e trasmissioni idro- statiche, anche con pressioni superiori a 70 bar e con pompe funzionanti oltre il 90% della loro pressione nominale.

Gli Iso Hlm Hm    sono  anche  particolarmente

idonei  per  la  lubrificazione  di  giunti idrodinamici,  riduttori,  moltiplicatori, variatori, cuscinetti volventi, compres- sori d’aria a vite e pompe a palette.

PRESTAZIONI

Livelli di qualità : ISO 11158 HM

DIN 51524-2 (ISO VG 32,46,68,100) Vickers I-286-S,

Vickers M-2950-S (ISO VG 46,68,100)

Approvazioni: Haegglunds/Denison HF-O

Cincinnati  Milacron  P68,  P70,  P69

(ISO VG 32,46,68)

VANTAGGI

•  Ottima filtrabilità  e stabilità  all’idrolisi.

•  Buone  capacità   di  rilascio  dell’aria, separazione  dell’acqua  e  resistenza alla  formazione  di  schiuma  che  ga- rantiscono il funzionamento anelastico e silenzioso dei comandi idraulici.

•  Vasto campo di applicazione.

•  Ottima  resistenza  all’ossidazione  e protezione contro la corrosione.

• Compatibilità  con tutte le guarnizioni comunemente  impiegate  nei  circuiti idraulici.

| Gradazione ISO |  | 15 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscosità cinematica a 40°C | mm2/s | 14 | 30 | 45 | 66 | 98 | 155 | ASTM D445 |
| Punto di scorrimento | °C | -36 | -33 | -33 | -30 | -24 | -24 | ASTM D97 |
| Punto di infiammabilità | °C | 170 | 210 | 215 | 225 | 235 | 258 | ASTM D92 |
| Rilasciamento d’aria | min | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | - | ASTM 3427 |
| FZG, stadio superato | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | DIN 51354-2 |
| Proprietà antiruggine, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| in acqua di mare sintetica |  | passa | passa | passa | passa | passa | passa | ASTM D665B |
| Corrosione su rame |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ASTM D130 |

CARATTERISTICHE	UNITÀ	VALORI TIPICI	METODO

SALUTE & SICUREZZA - Questo prodotto, in conformità  alle Direttive CE Sostanze Pericolose e Preparati Pericolosi, non è classificato pericoloso

è  classificato pericoloso. Fare riferimento alla Scheda di Sicurezza Esso per una informazione completa.